**乾燥機導入に伴う基礎工事　仕様書**

**基礎工事**

（下記事項のほか、別添基礎工事図面および別紙乾燥機の規格に合わせた設計をすること）

1. 参考図面

・別添基礎工事図面

1. 基礎工事

・基礎砕石

　ＲＣ-40

　厚さ ２００mm以上

・基礎コンクリート

　強度 ２１N/mm²以上

・2次コンクリート

　強度 ２１N/mm²以上

・鉄筋

　太さ Ｄ10（別添基礎工事図面）

　　・排水蓋

　　　規格 □浸透桝６００＊６００＊６００　t150

 □集水桝６００＊６００＊６００　ｔ150

1. 注意事項

・外部レール基礎は乾燥機及び外部レール据付後に生コンクリート2次打設すること（コテ仕上げ）

・木材乾燥機設置箇所は概略の位置であり、実際の設置に当たっては弊社の担当者と協議を行うこと

・木材乾燥機設置箇所はアスファルト舗装路面（t=100mm）のため、舗装版の剥ぎ取り及びガラの処分を行うこと